## Slide 1
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПАЙКИ СИЛОВЫХ МОДУЛЕЙ В ВАКУУМНОЙ ПЕЧИ
Выполнил: студент группы 72 КЭ-м
Корогодин Артем Владимирович
Научный руководитель:
Воронина Оксана Александровна

## Slide 2: Введение
2
Данная выпускная квалификационная работа посвящена исследованию процесса пайки силовых модулей в вакуумной печи.
Объектом исследования является силовой модуль (полуфабрикат).
Предмет исследования – качество паяного соединения.
Целью данной работы является повышение качества паяного соединения с помощью методов математического моделирования и планирования эксперимента.
Задачи исследования. Для достижения цели исследования поставлены и решены следующие задачи.
– анализ технологического процесса вакуумной пайки;
– обзор технологических материалов и оборудования для пайки силовых модулей в вакууме;
– выбор наиболее значимых факторов, влияющих на качество паяного соединения в процессе пайки силовых модулей в вакууме;
– построение математической модели технологического процесса пайки силовых модулей в вакуумной печи.

## Slide 3: Вакуумная пайка
3
Пайка в вакууме – бесфлюсовая пайка с применением разреженного инертного газа при давлении менее 500 Па.
Типовой график термопрофиля вакуумной пайки

## Slide 4
4
Обзор технологических материалов и оборудования для пайки силовых модулей в вакууме

## Slide 5: Типовая конструкция силового модуля
5
1 – силовые выводы; 2 – управляющие выводы; 3 – пластмассовый корпус; 4 – эпоксидный компаунд; 5 – кремнийорганический гель;
6 – алюминиевая проволока; 7 – полупроводниковые чипы;
8 – DBC подложка; 9 – основание.

## Slide 6: Схема паяного изделия
6

## Slide 7: Материалы для пайки
7
Кристаллы. Как правило имеют золотое, серебряное, или никель-серебряное гальваническое покрытие.
Внешний вид кристаллов:
а) – IGBT транзистора; б) – диодов Шоттки;

## Slide 8: Материалы для пайки
8
2. Металлокерамическая плата или DBC плата (DBC, Direct Bonded Copper). Состоит из слоя диэлектрика и слоев металлизации, нанесенные на верхнюю и нижнюю сторону диэлектрика. Материалом диэлектрика чаще всего выступает оксид алюминия Al2O3, нитрид алюминия AlN, а также нитрид кремния – Si3N4 Материалом металлизации является медь, реже серебро и золото.

## Slide 9: Материалы для пайки
9
Материал | Коэффициент теплопроводности (Вт/м*К) | Напряжение пробоя (кВ/мм) | ТКЛР (10-6×оС-1) | Плотность (г/см3)
Al2O3 | 25-30 | 17 | 8 | 3,96
AlN | 180-240 | 25 | 4,5 | 3,30
BeO | 219 | 25 | 5 | 2,85
SiC | 90-120 | - | 4,1 | 3,21
Si3N4 | 60-90 | 20 | 2,5 | 3,20
Физические характеристики керамических материалов

## Slide 10: Материалы для пайки
10
3. Основание. Основание служит механической опорой для DBC плат. Поглощает тепло во время переходных процессов и передает тепло от DBC платы к радиатору. Материал основания должен быть совместим с материалом DBC платы по температурному коэффициенту линейного расширения (ТКЛР).
Внешний вид основания силового модуля «62 мм»

## Slide 11: Материалы для пайки
11
4. Припои. Для вакуумной пайки чаще всего используются бесфлюсовые безотмывочные припои. Припои бывают двух типов: высокочистые преформы и паяльные пасты.
Паяльные пасты при вакуумной пайке, чаще всего используются в случаях удобства монтажа SMD компонентов и кристаллов, размеры которых слишком малы, чтобы удержаться на преформах при вакуумировании/наполнении рабочей камеры печи.
Высокочистые преформы
Паяльные пасты

## Slide 12: Материалы для пайки
12
Сплавы, используемые в паяльных материалах

## Slide 13: Оборудование для пайки
13
Одним из удачных технических решений является семейство вакуумных печей серии VADU, разработанных немецкой фирмой PINK. Линейка оборудования компании представляет ассортимент оборудования в зависимости от производительности линии сборки: как однокамерные вакуумные печи для исследований, разработок и мелкой серии – VADU100, так и для массового производства встраиваемые в конвейерную линию – трехкамерные печи VADU300. Средним вариантом данной линейки является двухкамерная вакуумная печь VADU200XL.

## Slide 14: Описание процесса работы вакуумной печи VADU200XL
14

## Slide 15: Оборудование для контроля качества паяного соединения
15
В рамках данного исследования для контроля паяного соединения полуфабрикатов использовалась установка ультразвуковой дефектоскопии и томографии Sonix Echo.

## Slide 16
Микроскоп способен обнаруживать воздушные прослойки толщиной от 0,05 мкм и определять дефекты линейными габаритами от 10 мкм. Стоит отметить возможность распознавания микротрещин в керамике, которые могут является результатом производственного брака у производителей DBC подложек, не распознанными в ходе выходного контроля.
Примеры применения неразрушающего контроля данного типа представлены на рисунках ниже (фото сделаны в ходе реального технологического процесса)

## Slide 17
2
17
Построение математической модели технологического процесса пайки силовых модулей в вакуумной печи

## Slide 18
18

## Slide 19
19
Обозначим входные параметры технологического процесса :
x1 – температура преднагрева системы (°C);
x2 – скорость преднагрева системы (°C/сек, определяется положением плиты нагрева в камере нагрева)
x3 – температура активации припоя (°C);
x4 – давление наполнения HCOOH при активации (мБар);
x5 – расход HCOOH при активации (л/мин);
x6 – давление наполнения N2 при активации (мБар);
x7 – расход N2 при активации (л/мин);
x8 – время выдержки изделия в спец. среде (сек);
x9 – температура изделия для оседания припоя (°C);
x10 – время выдержки при температуре оседания припоя (сек);
x11 – скорость нагрева изделия до t расплавления припоя (°C/сек, определяется положением плиты нагрева в камере нагрева)
x12 – время выдержки изделия при пиковой температуре (сек)
x13 – давление в камере нагрева в фазе пайки (мБар);
x14 – время выдержки в вакууме (сек);

## Slide 20: Метод ранговой корреляции
20
Для выбора наиболее значимых технологических факторов и сокращения числа опытов была использована методика ранговой корреляции. Была построена диаграмма рангов:
Таким образом, для построения математической модели учтены следующие факторы:
x3 – температура активации припоя (°C);
x4 – давление наполнения HCOOH при активации (мБар);
x8 – время выдержки изделия в спец. среде (сек);
Chart: Диаграмма рангов
| x6 | x7 | x5 | x14 | x12 | x11 | x2 | x10 | x9 | x1 | x13 | x8 | x4 | x3
 | 96 | 93 | 90 | 78 | 74 | 71 | 68 | 63 | 60 | 49 | 37 | 22 | 15 | 14

## Slide 21: Методика проведения эксперимента
21
Эксперимент проводился в двухкамерной вакуумной печи PINK VADU 200XL
Было проведено N = 8 опытов, в каждом из которых n= 4 параллельных опыта (4 изделия на каждый из N опытов).
Материалы: Al2O3 DBC-подложки, Медное основание «62мм» толщиной 3 мм, с никелированным покрытием. В качестве припоя использовались SAC (Sn/Ag/Cu) высокочистые преформы.

## Slide 22
22
Наихудшая пайка в ходе эксперимента (общий % непроплавов 3,0861)
Наилучшая пайка в ходе эксперимента (общий % непроплавов 0,1231)

## Slide 23
23

## Slide 24: Построение математической модели
24
Для каждой комбинации факторов было проведено 4 параллельных опыта (по два изделия на каждую половину плиты-носителя). Значения центра плана, а также уровней варьирования приведены в таблице ниже:
Значения уровней варьирования
Уровни варьирования | Параметры |  | 
 | X1, °C | X2, мБар | X3, сек
Основной (xi0) | 180 | 850 | 40
Верхний (+) | 200 | 950 | 60
Нижний (-) | 160 | 750 | 20
Интервал варьирования (Δxi) | 20 | 100 | 20

## Slide 25: Построение математической модели
25
Далее строится матрица планирования полного факторного эксперимента:
Матрица планирования ПФЭ типа 23

## Slide 26
26

## Slide 27
27

## Slide 28: Скорректированный график термопрофиля
28

## Slide 29
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ